# Изследване влиянието на предварителната подготовка

# върху свойствата на тъканите

Сашо АЛЕКСАНДРОВ		Борислав СТОЯНОВ

sasho49@abv.bg				stoyanov_b@tugab.bg

катедра “Текстилна техника и технологии”, ТУ-Габрово, 5300, БЪЛГАРИЯ

Сравнени са физичните характеристики на класически и биоизварени тъкани третирани с вода, наносиликонов омекотител, силиконов омекотител и омекотител тип С-100. Изследвано е поведението на текстилните материали при физико-химичните процеси сорбция и десорбция, при използване на различните омекотяващи продукти. Въз основа на направените експерименти са представени сравнителни данни.

Ключови думи: предварителна подготовка на тъкани, биоизваряване, омекотяване на тъкани

1. Увод.

След обезскробване, памучните и ленените платове се изваряват. С този важен подготвителен процес се цели да се отстранят по-голяма част от растителните мазнини, восъците, азотосъдържащите вещества, пектиновите вещества, остатъците от скробните продукти, както и остатъците от семенните кутийки на памучните растения, намиращи се по повърхността на суровия плат във вид на черни точки [Дечева Р.]. Това представлява предварителната подготовка на тъканите.

Ефективен начин за отстраняване на всички нецелулозни примеси е алкалното изваряване. То се прилага в случаите когато се изисква платовете да притежават висока капилярност, т.е. лесно да се омокрят за да се облекчат следващите процеси-багрене, печатане и т.н. Освен това белтъчните вещества, ако не бъдат отстранени, при хипохлоритното избелване преминават в неразтворими хлорамини, който в последствие отделят солна киселина, която води до намаляване здравината на плата.

Изваряването се извършва с разтвор на натриева основа и калцинирана сода. Част от натриевата основа се заменя със сода с цел намалят алкалността на банята и твърдостта на водата. Предназначението на алкалите е да предизвикат частично осапуняване на мазнините. Тези химикали не само отстраняват примесите но и действат на целулозата, като образуват оксицелулоза и намаляват здравината на готовия плат и се забелязва загуба на тегло (4-8%). Освен това отпадните води се характеризират с понижено съдържание на кислород и високо съдържание на соли.

Главната цел на изваряването е именно отстраняване на мазнините, восъците, азотосъдържащите и почти всички пектинови вещества. Първичните стени на ядрото са много силно свързани с кутикулата и затова трябва да бъдат променяни едновременно. Пектиновите вещества са пък химически свързани с целулозната молекула и оказват голямо влияние на капилярността.

Биоизваряването е нов процес за биологическо отстраняване на примесите от памучна прежда или тъкан. Този процес замества класическото изваряване на памучните, ленените и копринените тъкани. При него се намалява въздействието върху окръжаващата среда, икономисва се енергия и вода, не се поврежда памука.

Възможно е използуването на различни ферменти: гликоназа, пектиназа, естераза и протеаза. Извършени са много изследвания за ферментно отстраняване на нецелулозните вещества [Александров, 2004], [Bio-Times, 2003]. Установено е, че най-подходящи ферменти са пектиназите и след биоизваряването  може значително да бъде намалена алкалността при избелване. Това намалява по-нататъшното повреждане на целулозата, запазва здравината на готовата тъкан и значително намалява количеството на промивните води.

След пектиназното биоизваряване, памука има почти неповредена структура на целулозата, по-малка загуба на тегло и по-висока здравина в сравнение с обикновеното алкално изваряване [Александров, 2004].

Представлява интерес поведението на текстилните материали, подготвени по различен начин, при физико-химичните процеси на сорбиране и десорбиране на вода и различни омекотяващи продукти, използвани при последващите финишни обработки на тъканите.

Ензимната реакция може да бъде проведена на стандартното оборудване, което обикновено се използва в апретурните текстилни обработки като Pad-система, J-бокс, джет, джигер и др. Времетраенето на реакцията  зависи от оборудването, което се използва за реакцията и може да бъде от 10 минути, когато се прилага в джетове, до 120 минути или повече, когато се прилага в Рad-системи. Процесът може да протече при ниски температури и тогава e необходима висока дозировка или при по-продължителни реакции (напр. престояване на стайна температура).

Проведените лабораторни изследвания дадоха основание да се направят проби в промишлени условия за биоизваряване с ензима Пектиназа. Процеса се провежда успоредно с редовното производство, при което изваряването се извършва по класическия начин.

Биоизваряването на памучни тъкани Артикул - “Пердета” се извърши при следните условия: -концентрация на ензим – 0,6% от масата на материала; - температура на обработка – 55(C; - време на обработка – 30 минути; - рH – 8,5; - оборудване – джигер апарати.

2. Експериментални резултати:

2.1. Изследване на водопоглъщането от различно обработени тъкани

Табл. 1 Маса на сухата и  омокрената тъкан

| класическа тъкан, g |
| --- |
| суха | мокра | % |
| 0,905 | 1,522 | 68 |
| 0,950 | 1,580 | 65 |
| 0,930 | 1,525 | 65,7 |
| Средно % водопоглъщане | 65,7 |
| биоизварена, g |
| суха | мокра | % |
| 0,716 | 1,198 | 67,3 |
| 0,620 | 1,035 | 66,9 |
| 0,803 | 1,355 | 67,3 |
| Средно % водопоглъщане | 67,3 |

Омокрянето се извършва за 5 мин, като всички проби едновременно се потапят във водата, изстискват се върху подложка с  еднакво натоварване и се претеглят.

Сорбционните свойства на тъканите са оценени чрез коефициента на водопоглъщане ВП, определен съгласно формулата:

(1)	,

където Мс е началната маса на пробата в климатизирано състояние;

Мм - масата на пробата след омокряне и отцеждане.

Както се вижда от данните в табл.1 сорбцията на вода (водопоглъщането) е по-висока при биоизварените тъкани с около 2 %.

Изсушаването и определяне на десорбцията на водата от различните тъкани се извършва с помощта на влаготермична везна „Precisa xm60” с точност 0,001 g.

Фиг. 1 Влаготермична везна „Precisa xm60”

Фиг. 2

Направените сравнителни изследвания (фиг.2) показват по-добро отделяне на влагата, десорбция, от биоизварените тъкани, т.е. има по-отворена структура на влакната и оттук и по-добро извличане и отделяне на мазнините и примесите.

2.2. Обработка  с  наносиликонов омекотител.

Наносиликоновият омекотител е във вид на наноемулсия. Това е устойчива термодинамична система, съдържаща хидрофилна, липофилна фаза и в съчетание - определени пропорции емулгатор и съемулгатор, с размер на частиците от 10 до 100 nm.

Свръхмалкият размер на частиците и високата концентрация на емулгиращи елементи водят до по-ефективно транспортиране на активните вещества. Понижените размери на частиците, които съставляват наноемулсията, й позволяват да бъде по-устойчива и самоемулгираща се. Във функционалната фаза, благодарение на употребата на тези наномицели, проникването на продукта в различните субстрати нараства забележително, следователно покрива по-широка повърхност.

Табл. 2 Маса на сухата и обработената тъкан

| класическа тъкан, g |
| --- |
| суха | мокра | % |
| 1,183 | 1,939 | 63 |
| 1,262 | 2,031 | 59,3 |
| 1,354 | 2,196 | 62 |
| Средно % водопоглъщане | 61,5 |
| биоизварена, g |
| суха | мокра | % |
| 1,235 | 2,192 | 77,5 |
| 1,165 | 1,995 | 71,2 |
| 1,186 | 2,073 | 75 |
| Средно % водопоглъщане | 74,5 |

Омокрянето се извършва за 5 мин.  в 10-12% разтвор на наносиликон,  (сухо вещество – 8,5%), едновременно на всички проби, изстискване едновременно върху подложка, с еднакво натоварване,  претегляне.

Сорбцията на омекотител  от биоизварените материали е с около 13% повече отколкото при класически изварените тъкани, което продтвърждава резултатите от сорбцията на вода (табл.2). Омекотителите  имат  друго повърхностно напрежение и тук разликата е по-голяма в количеството погълнато вещество (фиг.3).

Изсушаването на тъканите се извършва по същия начин.

Фиг.3

Сушенето на везната показва разлика в отделянето, десорбцията на продукта от двете тъкани. Биоизварената тъкан има по-добре почистена и отворена структура и отделя повече влага и силиконов продукт във процеса на сушене от класически изварената тъкан (фиг.3).

  - Обработка със силиконов омекотител

Табл. 3 Маса на сухата и обработената тъкан

| класическа тъкан, g |
| --- |
| суха | мокра | % |
| 0,520 | 0,903 | 69,7 |
| 0,530 | 0,909 | 71,5 |
| 0,550 | 0,912 | 64,3 |
| Средно % водопоглъщане | 68,5 |
| биоизварена, g |
| суха | мокра | % |
| 0,490 | 0,905 | 82,5 |
| 0,590 | 1,097 | 81,3 |
| 0,664 | 1,185 | 77,9 |
| Средно % водопоглъщане | 80,6 |

Омокрянето се извършва за 5 мин.  в 10% р-р на силикон, едновременно всички проби, изстискване едновременно върху подложка, с еднакво натоварване на всички проби, претегляне.

Сорбцията на омекотител  от биоизварените материали е с около 12% повече отколкото при класически изварените тъкани (табл.3).

Изсушаването на тъканите се извършва по същия начин.

Фиг. 4

  - Обработка с алифатически (мастни) омекотители от типа С-100.

Омокряне – 5 мин. в 10% р-р на С-100,  едновременно всички проби, изстискване едновременно върху подложка, с еднакво натоварване на всички проби, претегляне.

Сорбцията на омекотител  от биоизварените материали е с около 24% повече отколкото при класически изварените тъкани (табл.4).

Табл. 4 Маса на сухата и обработената тъкани

| класическа тъкан, g |
| --- |
| суха | мокра | % |
| 0,471 | 1,035 | 119,7 |
| 0,495 | 1,181 | 138,0 |
| 0,563 | 1,271 | 125,0 |
| Средно % водопоглъщане | 127,8 |
| биоизварена, g |
| суха | мокра | % |
| 0,632 | 1,690 | 167,0 |
| 0,573 | 1,392 | 143,0 |
| 0,620 | 1,516 | 144,5 |
| Средно % водопоглъщане | 151,5 |

Фиг.5

Трябва да се отбележи, че концентрацията на омекотителя е много висока и затова имаме такъв голям процент омокряне, има и просто механическо закрепване на повърхността на тъканите. Това дава отражение и се забелязва и след това при изсушаването (фиг.5). Не може да се направи разлика между сушенето на двете тъкани, тъй като се суши самия мастен омекотител.

3. Изводи.

Сушенето на везната показва разлика в отделянето, десорбцията на продукта от двете тъкани. Биоизварената тъкан има по-добре почистена и отворена структура и отделя повече влага и силиконов продукт във процеса на сушене от класически изварената тъкан.

Сорбцията на омекотител  от биоизварените материали е с около 13% повече отколкото при класически изварените тъкани, което продтвърждава резултатите от сорбцията на вода (табл.2). Омекотителите  имат  друго повърхностно напрежение и тук разликата е по-голяма в количеството погълнато вещество.

Свръхмалкият размер на частиците на наносилконовата емулсия и високата концентрация на емулгиращи елементи водят до по-ефективно транспортиране на активните вещества.

ЛИТЕРАТУРА

Дечева Р., Основи на текстилното облагородяване, I част – текстилни влакна и предварителна подготовка на текстилните материали;

Александров С., Проучване възможностите за ензимна   подготовка  (биоизваряване) на технически тъкани, Международна научна конференция УНИТЕХ, 18–19 Ноември 2004, ТУ-Габрово, България;

Bio-Times, Novozymes A/S com, 2003.

Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF PRECONDITIONING

ON THE PROPERTIES OF TISSUES

Sasho ALEKSANDROV			Borislav STOYANOV

The investigaton compares the physical characteristics of classical and bio-boil tissues treated with water softener, nano-silicone softener, silicone softener and softener type C-100. Studied the behavior of textile materials in physical and chemical sorption and desorption processes, using different conditioning products. Based on experiments made comparative data are presented.