|  | International Scientific Conference 19 – 20 November 2010, GABROVO |
| --- | --- |

Математично моделиране и оптимизация НА геометрията на статорна пластина 
при процеса плазмено заваряване

Mathematical modeling and optimization of the geometry stator PLATES FOR PLASMA WELDING PROCESS

Петров М.С.1			 Барзев И.Т.2

Технически университет – Габрово

1 катедра Техническа механика	2катедра Материалознание и

технология на материалите

Abstract

A genuinely manufactured stator is analyzed by plasma welding. The temperature space is moulded in a separate stator plate by means of the Finite element method (FEM). Numerical experiments are carried out trough FEM and on the basis of the obtained results a mathematical regression model that relates the surface of the area of thermal influence to the geometry of the stator plate is deduced. A one-purpose optimization is accomplished under observation of enjoined restraints.

Keywords: Finite element method (FEM), Mathematical modeling, optimization.

ВЪВЕДЕНИЕ

Масово разпространена практика в момента при изработване на електродвигатели и трансформатори е използуването на заваръчни технологии. Това има някои отрицателни последствия. В зоната на термично влияние за температури над 150о C се нарушават изолационните качества на лаковото покритие, нанесено върху отделните пластини. Това предизвиква влошаване на някои електрически параметри на машината. Една от използваните технологии е плазменото заваряване. Този метод позволява висока прецизност и стабилност на заваръчния процес, има голяма производителност и е икономически изгоден.

Цел на настоящото изследване е да се моделира температурното поле в отделната статорна пластина посредством метода на крайните елементи за конкретна конструкция електродвигател и да се намери количествена зависимост - математически регресионен модел въз основа на числен експеримент. Изведения математически модел да свързва изходната величина - площ на зоната на термично влияние загрята над 150о C с размерите на тъй наречения заваръчен зъб. При постоянна стойност на внесената от вън при плазмено заваряване топлинна енергия да се направи едноцелева оптимизация използваща получения математически модел. В резултат на това да се намери минимална стойност на изходната величина  при наложени ограничения на управляващите фактори.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Материали и методика на експеримента

Обект на изследвания са статорни пакети, които се заваряват посредством ниско температурна плазма- фиг.1.

Пакетите имат външен диаметър D = 100 mm и височина H = 80 mm. По външния диаметър има оформени осем зони за заваряване с форма на зъб [4].

Фиг.1

Геометричните параметри, на който са показани на фиг.2.

Фиг.2. Геометрични параметри на зъб на статорна пластина с диаметър D= 100 mm

Материалът, от който са изрязани статорните пластини е лакирана силициева електротехническа стомана с дебелина δ = 0,5 mm, марка M340-50E (EN 10027-1).

Дебелината на двустранното лаково покритие е 5 µm. За експеримента е използван следния режим- заваръчен ток 120 A, напрежение на дъгата 20 V, диаметър на дюзата 2.5 mm, разход на газ- 1.2 l/min, скорост на заваряване- 12 mm/s [1].

Използувайки графичния моделиер на програмния продукт COSMOS/M е изграден 2D параметричен модел. Генерирани са триъгълни крайни елементи- triang позволяващи прилагането на адаптивен процес за повишаване на точността на решението. Като характеристика за материала, който се заварява е зададен неговия коефициент на топлопроводимост λ= 38 W/mK. [5]

Температурното натоварване е зададено чрез температурата на стопилката - T= 1600o C, въздействаща върху закръглението R2=0,7 mm. Във всички точки извън зоната на термично влияние е зададена температура- 20oC. Времето на нагряване е 0,04 s за всяка отделна пластина. Освен това лаковото покритие и газовата среда между пластините имат в сравнение със стоманата много ниска топлопроводимост. Това на практика не дава значимо влияние върху процесите на топлообмен между пластината и околната среда за времето на въздействие.

Резултатът от анализа по MKE е представен на фиг.3.

Фиг.3

В последствие линията с температура T = 150o C от модела е наложена върху снимка на макроструктурата на заваръчния шев в същия мащаб (фиг.4).

Фиг.4

Вижда се отлично при покриване на двата резултата. Това дава основание да заключим, че крайноелеметния модел е адекватен и дава точно описание на изследвания обект.

Провежда се в последствие числен експеримент чрез промяна на входните параметри: радиус на върха на зъба- R2 и радиус на освобожденията- R1 (фиг.2).

След крайно елементен анализ на всеки от предвидените стойности от плана на експеримента използвайки параметричния модел в средата на ПП Cosmos/M се отчита площта на прогорелия изолационен лак А, mm2, т.е. това е площта на зоната на термично влияние загрята над 150о C,  таблица 1.

Таблица 1

|  | x1 | x2 | y |
| --- | --- | --- | --- |
| № | R1 [mm] | R2 [mm] | A150o [mm2] |
| 1 | 1,40 | 0,50 | 6,6609 |
| 2 | 1,40 | 0,70 | 12,6983 |
| 3 | 1,40 | O,90 | 21,3420 |
| 4 | 1,40 | 1,10 | 24,3638 |
| 5 | 1,60 | 0,50 | 6,3221 |
| 6 | 1,60 | 0,70 | 13,5618 |
| 7 | 1,60 | 0,90 | 19,1365 |
| 8 | 1,60 | 1,10 | 25,0499 |
| 9 | 1,80 | 0,50 | 5,3766 |
| 10 | 1,80 | 0,70 | 11,2972 |
| 11 | 1,80 | 0,90 | 18,8374 |
| 12 | 1,80 | 1,10 | 21,5469 |
| 13 | 2,00 | 0,50 | 4,6094 |
| 14 | 2,00 | 0,70 | 10,1769 |
| 15 | 2,00 | 0,90 | 14,9969 |
| 16 | 2,00 | 1,10 | 19,0404 |
| 17 | 2,20 | 0,50 | 3,2422 |
| 18 | 2,20 | 0,70 | 8,5041 |
| 19 | 2,20 | 0,90 | 14,5400 |
| 20 | 2,20 | 1,10 | 18,8255 |

Въз основа на получените данни в таблица 1 посредством класически регресионен анализ използвайки програма REGRENAL е съставен математичен модел.

Той е полином от втора степен и има вида:

A(mm2)= -24,21163 + 10,1418.(R1, mm)

+62,3598.(R2, mm)

-7,892955.(R1, mm.R2, mm)

-2,978042.(R1, mm)2

-12,56657.(R2, mm)2.

Моделът е изведен при стойности за средна процентна грешка 0,4 %, коефициент на множествена корелация R=0,993328 и изпълнено условие за адекватност- критерий на Фишер:

F=207,7338 >  Fтаб=2,96

(ν1=5;ν2=14), при ниво

на значимост α=0,5.

Така полученият модел гарантира точност на предсказване на характеристиките при следните интервали на изменение на факторите:

1,4, mm < R1 < 2,2, mm;

0,5, mm < R2 < 1,1, mm

Едноцелева оптимизация

За формулиране на оптимизационната задача е необходимо да се изясни оптимизационния критерий. Това е минимизиране площта на зоната на термично влияние загрята над 150о C, тъй като при екстремна стойност би се намалило неизбежното увреждане на лака.

Математичния запис на задачата има вида:

За решаване на едноцелевата оптимизационна задача е използван продукта FPOLM. [3] Като е използуван получения модел и факторните ограничения е получена минимална стойност за площта на зоната на термично влияние загрята над 150о C

min A= 3,0412497, mm2

при R1=2,200, mm;

и R2=0,500, mm.

Графичен вид на резултатите са дадени на фиг. 5.

Фиг.5. Резултати от едноцелевата 
оптимизация,
min A=3.04 [mm2]
 при R1= 2.2 [mm]; R2 = 0.5 [mm]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От анализа на получените резултати могат да се направят следните изводи:

1. Коефициента на множествена корелация на изведения регресионен математически модел има високи и значими стойности. Това показва, че е направен правилен избор на структурата на модела и са включени силно влияещи фактори.

2. Изпълнено е условието за адекватност при ниво на значимост α=0,05, което показва, че предсказаните стойности по моделите съответстват на получените от числените експерименти и могат да се използуват за прогнозиране на площта на зоната на термично влияние.

3. Средната процентна грешка на предсказаните стойности е 0,4%, което напълно удовлетворява изискванията за точност на решенията в инженерната практика.

4. При сравнение на резултата от анализа по МКЕ с този от реалния експеримент се получава припокриване на двата.

5. Решаването на оптимизационната задача позволява усъвършенстване конструкцията на статорната пластина с цел намаляване вредното влияние на заваръчния процес.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Барзев И.Т., Х.В.Тодоров. Плазмено заваряване на статорни пакети от лакирана електротехническа стомана. Механика на машините кн.3, 2009г.

[2] Джонов Ц., Ив.Ангелов, М.Петров. Математично моделиране механичните характеристики на стоманите. Печатна база при ТУ-Габрово, Габрово, 1995г.

[3] Ангелов,И.А., М.С. Петров. Теория на инженерния експеримент, Печатна база при ТУ-Габрово, Габрово, 2002.

[4] Парашкевов Ст.,Ив. Барзев, А.Йорданов. Оборудване за плазмено заваряване на статорни пластини в пакет. НК-35г. ТУ-Габрово, Габрово, 1999г.

[5] Петров М. Математично моделиране на еластичен динамометър. Известия на ТУ-Габрово том XXV, 2001г.

Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.