|  | International Scientific Conference 19 – 20 November 2010, GABROVO |
| --- | --- |

ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА ИНЖЕКЦИОННО ФОРМОВАНЕ В ИНСТРУМЕНТАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

about possibilities of applying the injection moulding method in tooling production

Ирина Стефанова Александрова

Технически университет - Габрово

Калин Владимиров Анастасов

Технически университет - Габрово

Abstract

The present article is an introduction of innovative method for producing ready parts and workpieces by MIM-technology. There is being made a technical survey about the methods for preparing workpieces in tool-making, and also a comparative analysis of this method and the conventional methods. In addition there is a display of possible defects by preparing workpieces and of their probable reasons, and their elimination during processing. An overall description of the technological process for producing tools workpieces is being presented.

Keywords: MIM-technology. tool-making.

ВЪВЕДЕНИЕ

Голяма част от изделията на машиностроителното производството се изработват чрез класически методи със стружкоотнемане. Това е свързано с големи разходи на материал, електроенергия, инструментална екипировка и труд, което води до повишаване на себестойността на произвежданата продукция. С цел оптимизиране на разходите, повишаване на производителността и намаляване на себестойността в инструменталното производство се използват групи от методи за приближаване на формата и размерите на изходната заготовка до тези на готовия инструмент. Като такива могат да се посочат методите леене, щамповане, щанцоване, методите на праховата металургия и други [2,4]. В по-голямата си част обаче тези методи не позволяват да се получи продукт с окончателна форма и размери, което налага прилагането на обработване чрез стужкоотнемане.

Методът на инжекционно формоване на метали (Metal Injection Moulding – MIM) представлява комбинация между методите на инжекционно формоване на термопластични пластмаси и на праховата металургия [7,8]. Поради комбинирането на различни методи за обработка, той носи в себе си техните предимства и недостатъци. Като предимства могат да се посочат възможностите за преработване на труднообработваеми материали (неръждаеми и инструментални стомани, тежки метали, твърди сплави) и за получаване на детайли със сложна геометрия, както и високата производителност. Недостатъци на метода са скъпото и сложно оборудване, необходимо за реализацията на процеса, и появата на дефекти при всеки от неговите етапите.

Методът MIM намира широко приложение в автомобилостроенето, медицината и оръжейното производство. Интерес представлява изследването на възможностите за неговото приложение в инструменталното производство.

Цел на разработката е получаване на заготовки от инструментална стомана по метода MIM и определяне на целесъобразни работни режими за реализация на всеки етап от процеса.

ИЗЛОЖЕНИЕ

За да се изследват възможностите за приложение на MIM – технологията, е проведен сравнителен анализ на различни методи за производство на заготовки по параметрите производителност, физикомеханични свойства, точност на размерите и сложност на формата на изделието (фиг. 1, таблици 1и 2), който показва:

- Механичната обработка изисква сравнително проста геометрия на детайлите, тъй като с увеличаване на сложността им се намалява производителността. Конвенционалната прахова металургия се характеризира с висока производителност при изработване на заготовки със сравнително проста конфигурация, което се обяснява с невъзможността на метода да осъществи многоосно пресоване, респективно формообразуване. Леенето по стопяеми модели позволява изработване на заготовки със сложна геометрия при средна производителност, но изисква ръчен труд.

MIM-технологията съчетава възможността за производство на изделия със сложна геометрия с висока производителност при изработването им. Това се дължи на опростения технологичен процес, както и на осигуряването на почти пълна автоматизация на производството.

- Изделията, получени по MIM -технологията, притежават висока плътност, сравнима с тази, получена при методите на прахова металургия и на леенето. Тя достига до  от теоретичните стойности. Остатъчните пори имат изключително малки размери и са разпределени равномерно в обема на детайла. Поради това че имат сферична форма, те не водят до появата на пукнатини, т.е. запазват се якостните показатели на готовото изделие. Физикомеханичните свойства на получените заготовки по MIM - технологията позволяват използването им при тежки динамични натоварвания, което е типично за инструменталното производство.

- Процесът на инжекционно формоване осигурява по-малки отклонения в размерите и грапавост на повърхнините в сравнение с точното леене и праховата металургия.

Методът на инжекционно формоване се реализира на следните етапи:

1. Смесване и гранулиране на материала – при този етап в специална машина се извършва смесване в определена пропорция на изходния материал (например стомана) със свързващото вещество (полимер) и гранулиране на получената смес за обработване.

бр/год

MIM Прахова металургия Леене по стопяеми Механична модели обработка

100000

10000

1000

100

ниска                                 средна                              висока

Сложност на изделието

Фиг. 1. Приложение на MIM - технологията в зависимост от геометричната сложност на детайлите и производителността

Таблица 1 Сравнителни механични характеристики между различни методи за производство

| Характеристика | Механична обработка | Прахова металургия | Леене | MIM-технология |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маса (g) | 1÷10000 | 5÷2500 | 1÷1000 | 0,01÷200 |
| Минимален допуск, % | ≤0,1 | 0,1 | 0,5÷1,0 | 0,3÷0,5 |
| Плътност, % | 100 | 92 | 99 | 96÷98 |
| Дебелина на стената (mm) | 1÷100 | 2÷20 | 2÷20 | 0,5÷10 |
| Грапавост на повърхнините Ra, μm | 0,2÷4 | 2÷5 | 5 | 1÷2 |

Таблица 2 Отклонение на размерите на детайлите, получени по MIM-технология

| Номинални размери, mm | Допусково отклонение (+/-) |
| --- | --- |
| ≥3 | 0,05 mm |
| 3÷6 | 0,06 mm |
| 6÷15 | 0,075 mm |
| 15÷30 | 0,15 mm |
| 30÷60 | 0,25 mm |
| ≥60 | +/- 0.5% от размера |

2. Инжекционно формоване - на този етап се получава изходната заготовка. Използват се специални инструменти - шприцформи, които в конструктивно отношение са аналогични на тези за преработка на полимери. Различават се от тях по леяковите си системи, материалите за изработване и по размерите на работните кухини, което се дължи на различните стойности на коефициентите на свиване и триене, на вискозитета на материала и на работната температура.

За реализация на етапа се прилагат конвенционални машини за преработка на термопластични материали, но с различна геометрия на шнека. Това се обяснява с наличието на прахообразен метал, който променя значително коефициента на триене между шнека и стопилката, както и с различния вискозитет на стопилката и различните работни температури и налягания.

Основните елементи на режима на инжекционно формоване, които се избират в зависимост от конкретния обработваем материал, са:

- температурите на материала, на цилиндъра на шнека, на шприцформата и на околната среда;

- времената за шприцване, задържане на материала под налягане и охлаждане;

- налягането на шприцване, налягането на задържане и противоналягането;

- скоростта на шрицване и скоростта на шнековото подаване.

При този етап, освен геометрията на заготовката, се получават и първоначалната плътност и структурата на материала, които определят нейните свойства и поведение при останалите етапи на обработката.

Основните дефекти, които се наблюдават след този етап, са: наличие на газови шупли, разположени в сърцевината на заготовката, породени от лоша вентилация на инструмента, отклонение от температурните режими на процеса и нетехнологичност на конструкцията на детайла или инструмента; локални пукнатини в зоните на резките преходи; частично или пълно разрушаване на леяковата система и на заготовката.

3. Депластификация – на този етап се отделя свързващото вещество, което се разлага каталитично до газообразна фаза. Това става в специални пещи, снабдени с дозиращо устройство за азотната киселина и за транспортния газ азот.

След приключване на процеса на отделяне на свързващото вещество остава остатъчно количество от него, устойчиво на киселината, което придава якост на получената заготовка, подлежаща на последваща обработка. Тази остатъчна органична фракция се отделя по време на синтероването на детайлите при четвъртия етап от получаването им.

Основните дефекти, които се наблюдават след този етап, са: недостатъчно отделяне на свързващото вещество, което води до получаване на некачествени детайли след синтероване; замърсяване на заготовките с продуктите на отделянето; механично разрушаване на детайлите поради значително намаляване на якостните им характеристики.

4. Синтероване – този етап включва термично активизиране на движението на материала на атомно ниво, водещо до намаляване на делителните равнини на праховите частици. Увеличеното количество на точките на контакт между частиците и намаляването на пористостта водят, в макроскопичен план, до свиване на изделието.

Етапът се провежда в специални пещи, в защитна среда за запазване на механичните свойства на материала поради високите температури в процеса на синтероване (около ). Целта на спичането е да се намалят порите в материала, който има висока пористост след отделянето на свързващото вещество. В резултат на въздействието на високите температури възниква процес на свиване, специфичен за всеки материал.

Основните дефекти, които се наблюдават след този етап, са: пукнатини; обезвъглеродяване на стоманите; големи отклонения от размерите поради неправилно проведен процес.

Разгледаният технологичен процес е приложен за получаване на цилиндрични заготовки от инструментална стомана Catamold M2 DIN SC 6-5-1.3342 [6], с диаметър  и дължина , от които могат да се изработят режещи инструменти от типа на свредла, райбери, зенкери и метчици. За реализацията му е използвано следното работно оборудване: сушилна камера; машина за инжекционно формоване BATTENFELD, снабдена със специален шнек; пещ за депластификация; пещ за синтероване. Изработена е и инструментална екипировка – шприцформа, като са отчетени коефициентът на свиване и вискозитетът на материала, коефициентът на триене и работната температура.

Въз основа на предварителни изследвания и априорна информация [1,3,5] са установени следните работни режими на всеки етап от технологичния процес:

- температура на сушене на материала – ;

- работна температура на инструмента – ;

- работна температура на инжекционното формоване (температура на дюзата) – ;

- работна температура за депластификация – ;

- разход на азотна киселина – ;

- разход на транспортиращ газ азот – ;

- време на задържане при депластификация – ;

- работна температура при синтероване – ;

- време на синтеровъчния процес – .

Изработена е пробна серия от 50 инструментални заготовки със следните параметри:

- средна маса на заготовките след инжекционно формоване – ;

- плътност след инжекционно формоване – ;

- средна маса след депластификация – ;

- загуба на маса – ;

- средна маса след синтероване – ;

- плътност след синтероване – .

- твърдост след синтероване – ;

За провеждане на изследванията е използвана лабораторна електронна везна, снабдена с устройство за измерване на плътност.

Поради голямата изходна твърдост на изработените заготовки, след синтероване те се подлагат на отгряване при  със задържане в продължение на 3 часа при тази температура. Достигнатата твърдост е , при която заготовките могат да се обработват механично чрез рязане.

Проведена е и термообработка на 20 заготовки при режими, съответстващи на термообработката на стомана Р6М5, при което е постигната твърдост на пробните тела .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен е сравнителен анализ на различни методи за изработване на заготовки (механична обработка, леене, прахова металургия, MIM-технология) по параметрите производителност, физикомеханични свойства, точност на размерите и сложност на формата на изделието. Установена е възможността за приложение на метода на инжекционно формоване в инструменталното производство. Доказани са предимствата на MIM-технологията по отношение на обработването на изделия със сложна конфигурация от инструментални стомани с висока производителност.

Установени са работни режими за обработване на инструментален материал Catamold M2 DIN SC 6-5-1.3342 по метода на инжекционно формоване и са определени параметрите плътност и твърдост на изработените заготовки.

Описани са получените дефекти след всеки етап от технологичния процес и са посочени възможните причини за възникването им.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Бабушкин, Г.А., В.Я. Буланов, И.А. Синиций. Металлические композиты. Свредловск, 1987.

[2] Жеков, Г.К. Технология на инструменталното производство. София, ВМЕИ  София, 1980.

[3] Менгес, Г., В. Микаэли, П. Морей. Как делать литьевые формы. Санкт-Петербург, Професия, 2006.

[4] Ненков, Н.Г., И.С. Александрова. Технология на инструменталното производство. Габрово, ПБ на ТУ - Габрово, 1996.

[5] Оссвальд, Т., Л.Ш. Тунг, П. Дж. Грэманн. Литье пластмасс под давление. Санкт-Петербург, Професия, 2006.

[6] Фирмени данни за материал Catamold M2 на фирма BASF.

[7] http://www.reccotek.com/web/mim_en.php

[8] http://www.manufacturelink.com.au/news/view/metal-injection-moulding.aspx

Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

The study was supported by contract № BG051PO001-3.3.04/28, "Support for the scientific staff development in the field of engineering research and innovation”. The project is funded with support from the Operational Programme "Human Resources Development" 2007-2013, financed by the European Social Fund of the European Union.